ICS 03.120.20

CCS  A 00

团体标准

T/CCAA XX—202X

冶金行业选冶渣场重金属长效固化/稳定化质量控制技术指南

Technical guide for long-term solidification/stabilization of heavy metals in tailings reservoirs and slag disposal sites of metallurgical industry

（征求意见稿）

202X –xx - xx发布

202X - xx - xx实施

中国认证认可协会  发布

# 目    次

目    次	I

前    言	II

引   言	III

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 总体要求	6

5 工作程序	7

6 固化/稳定化技术适用性评价指标	9

7 固化/稳定化修复工程设计方案要求	9

8 固化/稳定化修复工程施工质量控制技术	9

9 固化/稳定化修复效果评估指标	12

10 固化/稳定化产物长效监测与维护指标	13

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：南京师范大学、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国标准化研究院、江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院、中国计量科学研究院、生态环境部南京环境科学研究所、安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司、江苏省低碳技术学会等

本文件主要起草人：王风贺、李继宁、李书钦、兰韬、胡建、赵波、周斌华、王琼、张华、巢静波、李海峰、何跃、闫一凡、江少杰

引   言

为规范冶金行业选冶渣场重金属长效固化/稳定化工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护质量控制，防止选冶渣造成环境污染，保障选冶渣安全处理和人民身体健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等有关法律和通知的规定，制定本指南。

指南规定了冶金行业选冶渣场重金属长效固化/稳定化工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护质量控制技术要求。

冶金行业选冶渣场重金属长效固化/稳定化质量控制技术指南

范围

冶金工业选冶渣场重金属的固化/稳定化修复工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护。冶金工业污泥及其他固体废物的治理与修复可参照执行。但不适用于挥发性有机污染土壤和液体废物的固化/稳定化治理与修复。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB 18596 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 50869 生活垃圾卫生填埋处理技术规范

GB/T 749 水泥抗硫酸盐浸蚀试验方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

HJ 25.1 场地环境调查技术导则

HJ 25.2 场地环境监测技术导则

HJ 25.4 污染场地土壤修复技术导则

HJ 557 固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法

HJ/T 299 固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法

CECS104:99 高强混凝土结构技术规程

JGJ/T 208 后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程

CJJ01 城镇道路工程施工与质量验收规范

JTGE51 公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTGF80/1 公路工程质量检验评定标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

固化/稳定化solidification/stabilization

通过添加固化剂或稳定剂，将土壤中的有毒有害物质固定起来，或者将污染物转化成化学性质不活泼的形态，阻止其在环境中的迁移、扩散等过程，从而降低污染物毒害程度的修复技术。

固化/稳定化产物treated material

污染土壤完成固化/稳定化处理后形成的产物。

粘合剂binder

能够固化/稳定化土壤污染物的反应剂，可以是一种，也可以是多种反应剂的混合物，按反应特点和作用原理可分为固化剂和稳定剂。

原位修复in-situ remediation

不经挖掘，直接在原地对污染土壤进行固化/稳定化处理。

异位修复ex-situ remediation

将污染土壤挖出后再进行固化/稳定化处理。

可行性试验treatability test

以特定地块污染土壤为试验材料，通过实验室小试和现场中试，研究和确定该地块土壤的污染特性和使用固化/稳定化技术修复的前处理要求、粘合剂配比与用量、现场操作条件与要求、修复成本、时间和效益，以及其他性能指标和参数的过程。

性能指标performance specification

又称性能规范，是指在开展固化/稳定化技术适用性评价、方案设计、施工建设、修复效果评估和长期监测与维护等活动过程中，用于评价固化/稳定化产物性能与效果的各类参数以及相关的检测方法和评估标准的集合。

无侧限抗压强度unconfined compressive strength

简称无侧限强度，是指固化/稳定化产物在无侧限条件下，抵抗轴向压力的极限强度。

水力传导系数hydraulic conductivity

又称渗透系数，是表征固化体透水能力的参数。其物理意义为水力坡度为1时地下水在固化体中的渗透速度，量纲为L/T。

浸出特性leachability

浸出是指可溶性污染物通过浸透或扩散等方式从固化/稳定化产物中溶解到浸出液的过程，浸出特性是固化/稳定化产物通过各种理化机理固定和稳定污染物的性能描述，可用浸出率进行评价。

增容比enlargement ratio

污染土壤固化后固化体体积与污染土壤原体积比。

总体要求

4.1 选冶渣固化/稳定化处理、处置应实施全过程管理，并体现“减量化、稳定化、无害化、资源化”的原则，在满足环保和安全要求的前提下，宜采用多种形式进行资源化综合利用。

4.2  固化/稳定化修复技术可单独使用，也可联合其他技术共同处理污染土壤。

4.3 固化/稳定化修复工程的工作程序应包括适用性评价、设计方案、实施工程、效果评估、固化/稳定化产物长效监测及维护。

4.4 实施固化/稳定化修复期间，不得对周边环境造成新的污染。实施固化/稳定化修复过程中产生的废弃物、粉尘、污水应按规定进行控制。

4.5 实施固化/稳定化修复期间，应当设立公告牌，公开相关情况和环境保护措施。

4.6 能满足功能要求的新技术、新工艺、新材料应允许使用。

工作程序

固化/稳定化修复工程的工作程序应包括适用性评价、设计方案、实施工程、效果评估、固化/稳定化产物长效监测及维护。详见图1。

图1 工作程序示意图

固化/稳定化技术适用性评价指标

确定采用固化/稳定化技术进行选冶渣重金属污染治理前，应先开展技术适用性评价，尤其要关注影响固化/稳定化技术适用性的关键因素，包括土壤特性、土壤颗粒大小、含水量、重金属浓度、硫酸盐含量、有机物含量、密度、渗透性、自由压缩力等。

固化/稳定化修复工程设计方案要求

一般规定

7.1.1修复方案的编制应在全面收集和汇总资料的基础上，结合污染场地特点和要求以及相关的工程经验进行。

7.1.2 依据的资料必须全面、真实、准确、完整，图表齐全，计算正确、分析合理、结论明确。

7.1.3 修复方案应对修复工程的目标、依据、方法、工艺要求、过程控制等进行确定。

7.1.4 修复方案的编制应在定性分析的基础上进行定量分析。

7.1.5 修复方案应进行可行性分析，论证其方案的可靠性。

7.1.6 设计方案编制的工作内容应包括：现场准备与施工进程安排计划、分阶段和按计划实施计划、修复过程质量管理计划、固化稳定化产物的处置或资源化再利用计划、粘合剂的种类确定与用量计划、选择施工机械和设备的计划、二次污染防治计划、环境监测计划、人员健康与安全防护计划、修复效果评估计划、修复完成后的监测与维护计划。

可行性实验研究技术要求

由于选冶渣场条件不同，需进行可行性试验研究确定关键参数与潜在问题。可行性试验研究的内容与目的主要包括：确定粘合剂最佳剂量与配比；预测修复过程中可能出现的各种问题或障碍；确定施工过程可能对环境产生的影响（如挥发物排放）；确定土壤的理化特征与均一性；确定固化/稳定化产物的增容量。

固化/稳定化修复工程施工质量控制技术

一般规定

8.1.1  固化/稳定化修复工程实施的工作程序应包括：实验室小试、现场中试、修复工程实施。

8.1.2  修复工程实施方案内容应包括场地信息、施工前准备工作、施工进度安排、施工操作技术要求、施工人员组织、施工质量控制、二次污染防治等。

8.1.3  固化/稳定化修复过程中应进行施工质量控制、二次污染防治，并提出安全保证措施。

实验室小试

8.2.1  应采集现场污染土壤，并符合以下规定：

1  采样点布设应兼顾到场地区域、目标污染物浓度和土壤类型。

2  采集的土壤样品应能代表场地的污染状况，并应包含场地中目标污染物浸出浓度最高区域的土壤样品。

3  土壤样品取样过程中应注意采样工具的清洁和更换，避免不同点位土壤样品的交叉污染。

4  采样量应根据试验内容确定。小试试验前应将污染土壤样品混合均匀。

8.2.2  应对采集的污染土壤进行物理特性、环境安全特性测试，并符合以下规定：

1  物理特性应包括天然含水率、工程分类、有机质含量等。

2  环境安全特性应包括目标污染物全量、目标污染物浸出浓度、酸碱度。

8.2.3  应确定固化剂类型、固化剂掺量，固化剂和污染土壤的拌合含水率范围参数。参数的确定应符合下列规定：

1  固化剂类型、固化剂掺量应根据固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度确定。目标污染物浸出浓度应满足修复目标值要求。

2  拌合含水率范围应根据固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度确定。目标污染物浸出浓度应满足修复目标值要求。

3  固化/稳定化土壤样品的养护龄期应满足设计要求。

4  固化剂掺量宜采用污染土壤干土质量占比的百分率表示。

现场中试

8.3.1  现场中试地点应根据初期场地调查结果选取，应代表污染场地的整体污染状况，并和小试试验选用污染土壤理化特性参数保持一致。

8.3.2  污染土壤的方量应符合下列规定：

1  采用挖掘机挖斗拌合时，污染土壤方量不应低于10倍挖掘机铲斗容量。

2  采用专用装备拌合时，污染土壤方量不应低于专用拌合装备的0.5小时处理方量。

8.3.3  污染土壤和固化剂拌合前，应进行污染土壤筛分，并应符合以下规定：

1    剔除污染土壤中的建筑垃圾。

2    采用挖掘机挖斗拌合的污染土壤的粒径宜≤10 cm。

3    采用专用装备拌合的污染土壤的粒径应按照所选用设备的工作参数进行筛分作业。

4    筛分后土壤宜进行预拌合作业，污染土壤应拌合均匀性。

8.3.4 现场中试应验证实验室小试确定的固化剂掺量，确定工程施工时固化剂和污染土壤的拌合含水率和拌合工艺参数，并应符合下列规定：

1  应检验中试实施的固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度是否满足修复目标值要求、是否便于施工。如采用实验室小试确定的最低固化剂掺量在中试阶段不满足目标污染物浸出浓度要求时，应适当增大掺量直至满足要求。

2  应确定工程施工时固化剂和污染土壤的拌和含水率。拌和含水率的确定应综合考虑现场中试固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度、施工便利性、固化剂和污染土壤的拌和均匀度，以及实验室小试确定的拌和含水率范围。

3  应确定修复工程施工时固化剂与污染土壤拌和作业的工艺参数。工艺参数应符合以下规定：

1)  采用挖掘机挖斗拌合时，应确定拌合次数、拌合时间、固化剂添加次数等。

2)  采用专用装备拌合时，应确定污染土壤及固化剂的进料速度、拌合速度等。

8.3.5  固化剂和污染土壤拌合均匀度宜根据拌合后土壤的含水率、拌合后土壤中目标污染物全量、固化剂中典型元素全量等综合确定。判断固化/稳定化拌合均匀度的取样频次不宜低于1 个/m3。

8.3.6  在场地内拟回填并碾压的固化/稳定化土壤，宜通过现场中试确定碾压设备、松铺厚度、松铺系数、碾压次数、碾压含水率、压实度等碾压参数。

8.3.7  对固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度有设计要求时，应检验中试实施的固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度是否满足设计方案的要求，并应符合以下的规定：

1  应在中试阶段、固化剂和污染土壤拌合均匀后获取检验所需的固化/稳定化土壤；

2  获取所需的固化/稳定化土壤后，应立即制备饱和渗透系数、无侧限抗压强度的室内试验所需试样，并在实验室内养护至设计规定的龄期后开展相关试验。

3  试样的制备方法应符合设计方案的规定。

4  饱和渗透系数、无侧限抗压强度的试验方法可按现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123执行。

8.3.8  现场中试应有二次污染防治措施。

修复工程实施

8.4.1  按照小试获取的固化剂类型，中试获取的固化剂掺量、施工步骤、工艺参数、固化剂与污染土壤的拌和含水率，以及修复工程实施方案的要求完成施工。

8.4.2   原地异位固化/稳定化土壤回填或存放区域的表层应设置覆盖层，底部宜设置阻隔层。

质量控制

8.5.1  场地设施及设备应符合下列规定：

1  施工前应做好准备工作，如现场清理、道路修建、防渗区域铺设、排水系统建设等。

2  危险物质或危险废物贮存隔离区建设应符合现行现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18596的规定。

3  无危害或无污染土壤组分（如大块砾石）存放区容量应能满足修复工作运转需求。

4  修复设备的使用应遵守相应的操作规程。

8.5.2  原材料应符合下列规定：

1  固化剂各项理化指标应符合出厂标准，严禁使用受潮、失效的固化剂。

2  实施修复的固化剂应与实验室小试使用的固化剂保持一致。现场贮存和使用应符合化学品贮存和使用规范，或遵照固化剂使用说明。

3  施工用水各项指标应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

8.5.3  施工过程应符合下列规定：

1  固化剂掺量应与实验室小试使用的掺量相同。如果场地施工条件恶劣，固化剂的掺量宜增加至设计掺量的105%。

2  固化/稳定化土壤质控采样频率应按照每400 m3~800 m3采集1个样品进行。对于按批次进行修复的固化/稳定化土壤，每批次至少采集1个混合质控样品；同一工作日内处理的固化/稳定化土壤应至少采集1个混合质控样品。

3  拌合设备发生变更时应采集混合质控样品。

8.5.4  养护过程应符合下列规定：

1  为了防止固化/稳定化土壤中水分的蒸发或者降水的入渗，固化/稳定化土壤上方应设置防水布，并且防水布的移除时间不应早于验收时间。

2  寒冷季节或者寒冷地区固化/稳定化施工时，固化/稳定化土壤上方应设置防冻层，并且防冻层的移除时间不应早于验收时间。

3  寒冷季节或者寒冷地区固化/稳定化施工后，应定期检查回填固化/稳定化土壤顶部及黏土覆盖层的冻害情况，发现冻胀、软弹、变形、裂缝等现象时应及时进行处理。

4  雨季施工应对回填固化/稳定化土壤采取防水措施，合理设置防排水系统，及时引排地表水和地下水。

5  干旱季节施工应对回填固化/稳定化土壤采取保水措施。

二次污染防治措施

8.6.1  污染物控制应符合下列规定：

1  应减少运输距离，严禁在污染土壤运输过程中丢弃、遗撒。

2  交通运输工具和其他设备、设施应及时清洗，避免交叉污染。

3  应设置废弃物收集点，标识废弃物种类、成份、物理化学基本性质等信息，并进行处理。

4  施工中产生的垃圾应集中收集、处置。

8.6.2  粉尘控制应符合下列规定：

1  当污染土壤拌合区附近有敏感人群时，污染土壤拌合区应设置大棚防止粉尘扩散。

2  应对场地附近的空气进行监测，监测内容应根据场地环境、污染土壤特征确定。监测点宜设置在污染场地的的下风向区域。当施工造成的空气质量不满足现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095限值时，严禁继续施工，应采取降尘措施，直至影响消除。

8.6.3  污水控制应符合下列规定：

1  应对施工过程中产生的污水进行收集，严禁随意排放。

2  应详细记录施工中污水产生的体积，并应及时处置或者运至污水处理机构进行处置。

固化/稳定化修复效果评估指标

修复效果评估以固化/稳定化产物能有效控制污染物的释放，从而实现对地下水（或地表水）的保护为主要目标，主要评价指标包括固化/稳定化产物的物理性能（抗压强度）、渗透性能（渗透系数）和浸出毒性。特定条件下，还应评估其抗干-湿性（用试验结果进行评价）、抗冻-融性（用试验结果进行评价）、耐腐蚀性（用试验结果进行评价）和耐热性（导热与不可燃性，用实验结果进行评价）等。

抗压强度评估

固化/稳定化产物的抗压强度可通过无侧限抗压强度试验进行评估。无侧限抗压强度用来表征固化/稳定化产物承受机械压力的能力，其大小与固化/稳定化产物的水化反应程度及耐久性有关，是评价固化/稳定化效果的重要参考指标之一。

固化/稳定化产物的抗压强度应根据其最终用途或接收地的相关要求来确定。对于一般的危险废物，固化/稳定化产物的无侧限抗压强度在0.1～0.5 MPa便可；用作建筑材料，需要>l0 MPa；处理放射性废物产出的固化产物的抗压强度要>20 MPa；作卫生填埋处理时，根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869）的相关规定，需要满足无侧限抗压强度≥50 KPa 的相关规定；作公路路基时，根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ01）的规定，城市快速路、主干路基层水泥稳定土类材料7 d 无侧限抗压强度为3.0-4.0 MPa，底基层为1.5-2.5 MPa；其他等级道路基层为2.5-3.0MPa，底基层为1.5-2.0MPa。抗压强度检测方法与标准可参考国内相关技术规程，如《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 208）、《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》（GB/T17671）、《公路工程无机结合材料试验规程》（JTGE51）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1)等。

渗透性能评估

固化/稳定化产物的抗水渗透性能可能过渗透试验来评价。常用的试验方法为《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082）中的抗水渗透试验方法。由于固化/稳定化产物的渗透系数较小，为了准确且快速测定其渗透系数，一般采用变水头试验法，将固化/稳定化产物密封后压入到抗渗仪的试模中，每隔一定时间增加一定的水压，测定固化/稳定化产物表面的渗水体积。

浸出毒性评估

根据固化/稳定化产物的最终去向与用途，可选择适当的浸出毒性方法对固化/稳定化产物进行浸出毒性评估，评估标准按照固化/稳定化产物接收地的相关要求确定。对于稳定化后原位回填的土壤，其浸出毒性的评估方法可参照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ 557），评估标准一般采用《地表水环境质量标准》（GB 3838）的Ⅳ类标准；若修复目标地块边界半径2000 m范围内存在饮用水源地、集中地、水开采区、涉水风景名胜区和自然保护区等水环境敏感点则执行Ⅲ类标准。对于用于填埋的固体废物，其浸出毒性的评估方法可参照《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》（HJ/T299），毒性浸出评估标准可参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）。

增容比评估

由于添加了粘合剂，固化/稳定化产物的体积较原介质的体积会有所增加，可通过计算增容比来描述其体积增量，即危险废物固化后固化体体积与危险废物原体积比。

增容比是评价固化处理方法和衡量最终成本的一项重要指标，应越低越好。

固化/稳定化产物长效监测与维护指标

修复施工完成后，应对固化/稳定化产物进行效果评估与长期监测，并进行有效的维护，以确保修复效果持久有效。

长效监测指标

长期监测的总体目标是根据固化/稳定化产物的处置或再利用方式，长期监测固化/稳定化产物中污染物的浸出情况，并按照预先规定的修复目标或相关环境质量标准的要求，评估污染物浸出对周边环境（尤其是水环境）的影响，以保证在预期的时间范围内修复效果持久有效。长期监测的关注重点是固化/稳定化产物对地下水（或地表水）环境的影响。

10.1.1  监测对象应包括土壤、修复区域上下游地下水，必要时还可检测修复区域地表水。

10.1.2  固化/稳定化产物监测指标应包括目标污染物浸出浓度；修复区域地表水、修复区域上下游地下水监测指标应包括目标污染物浓度、pH、电导率、氧化还原电位、实施固化稳定化修复的污染物以及固化/稳定化过程可能引入的其他潜在污染物。

10.1.3  施工后环境监测时长宜为5年，每半年监测1次。

10.1.4  施工后环境监测宜采集土壤样品，监测目标污染物向场外迁移情况，并应符合以下规定：

1  宜在原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化/稳定化土壤场地之外的侧向边缘布设监测点位；

2  监测距离宜为原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化/稳定化土壤场地之外的侧向边缘延伸50 cm范围内。

3  可在0~30 cm段内间隔5 cm布设1个监测点位，30 cm~50 cm段内每间隔10 cm布设1个监测点位。

4  必要时可采集固化/稳定化土壤样品，监测目标污染物浸出浓度、饱和渗透系数、无侧限抗压强度。

10.1.5  应在固化/稳定化土壤的上游和下游区域布设地下水监测点位，地下水监测点位不应少于3个（上游1个、下游2个）。若固化/稳定化修复导致地下水流向发生改变，或地下水本身也存在一定程度的污染，以及地块条件允许，应在关注区域适当增加地下水监测点位布设。

长期维护

固化/稳定化修复完成后，根据固化/稳定化产物的处置或再利用情况，应对固化/稳定化产物进行长期维护。