CCAA团体标准草案编制说明

| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准草案名称 | 中文 |  | 冶金行业选冶渣场重金属质量控制和评估-重金属污染阻隔工程质量控制技术指南 |  |  |
|  | 英文 |  | Quality control and evaluation of heavy metals in slag dressing field of metallurgical industry—Technical guidelines for barrier engineering quality control of heavy metals |  |  |
| 项目类型 | 制定 □修订 （被修订标准名称及编号： ） |  |  | 计划编号 | 2021TB007 |
| 起止时间 | 2021年11月---2022年11月 |  |  |  |  |
| 标准起草单位 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国认证认可协会、南京师范大学、中国标准化研究院、生态环境部南京环境科学研究所、安徽建筑大学、安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司等 |  |  |  |  |
| 起草组成员 | 李书钦、王琼、王风贺、华绍广、李香梅、张华、吴盾、兰韬、李继宁、常前发、巢静波、李海峰等 |  |  |  |  |
| 项目调整情况 |  |  |  |  |  |
| 背景、目的和意义 |  |  |  |  |  |
| 背景 |  | 冶金行业产量连续十八年高居全球首位，铜、铅、锌、锡等10种常用有色金属总产量占全球总量40%以上，钢铁占全球总量50%以上。冶金行业重金属排放量在全国排放总量占比超过 50%，冶金行业是重金属污染首要来源，冶金行业选冶渣场重金属污染治理是最具挑战性的。 污染场地阻隔技术是场地修复最常用的技术之一。针对重金属、有机物及重金属有机物复合污染土壤均有广泛应用。据统计，2008-2016年我国177个土壤修复项目中应用阻隔技术的项目占比约32%。阻隔技术包括水平阻隔和垂直阻隔两大类，水平阻隔相对简单，垂直阻隔可分成挖掘-回填法、注射法等基本类型。对于阻隔技术的应用，应基于污染地块风险三要素的分析，以及设定的风险管控目标，判断其适用性，同时还要考虑其与其他技术经济成本的比较情况。阻隔技术实施的工作程序包括设计、施工、效果评估和监测维护等内容。设计阶段需考虑工程建设、阻隔材料选择、主要暴露途径和使用寿命等因素；施工阶段的质量非常重要，直接关系到阻隔措施的效果，因此应做好质量控制与质量保证，确保阻隔措施完全按照设计说明实施；同时，阻隔措施需要开展常规监测，证明阻隔系统达到设计目标的最初性能，并确保在场地开发后阻隔效果得以持续；此外，阻隔措施需要进行长期维护，如果定期监测结果表明阻隔措施未能达到预期效果，应及时进行修理或更换。可以说阻隔技术质量控制直接关系到阻隔技术长效修复重金属污染效果。 |  |  |  |
| 目的 |  | 随着《土壤污染防治行动计划》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》的实施，我国冶金行业选冶渣场重金属污染防治要求将越来越严格，污染修复市场规模将进一步扩大，但阻隔技术缺乏质量控制技术体系，国家层面也尚未建立起相关的技术标准，因此急需制定冶金行业选冶渣场重金属阻隔质量控制技术指南，提高阻隔技术修复工程质量，也便于环境保护管理部门对修复工程进行监督管理。 |  |  |  |
| 意义 |  | 该标准规定了选冶渣场重金属阻隔修复工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护的质量控制技术要求，对规范和指导选冶渣场重金属阻隔修复工程设计、施工具有指导意义。 |  |  |  |
| 工作简况 |  |  |  |  |  |
| 标准主要起草人任务分工 |  | 李书钦：标准起草和修改 王琼：标准起草和修改 王风贺：文献查阅、标准修改 华绍广：文献查阅、标准修改 李香梅：文献查阅、标准修改 张华：文献查阅、标准修改 吴盾：文献查阅、标准修改 兰韬：文献查阅、标准修改 李继宁：文献查阅、标准修改 常前发：标准指导 巢静波：标准修改 李海峰：标准修改 |  |  |  |
| 主要工作过程 |  | 1.分工情况 （1）中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，负责标准总体策划，并负责标准框架构建和认证技术技术内容编写和完善；负责标准起草、修改、标准征求意见的汇总和处理、送审及报批等事宜 （2）矿冶科技集团有限公司，负责标准技术可行性、规范性及可操作性的验证； （3）中国认证认可协会，负责提供相应的认证技术支持和认证实践支持，并提出起草意见；协助完成标准起草、修改、标准征求意见的汇总和处理、送审及报批等事宜。 （4）南京师范大学、中国标准化研究院、中国计量科学研究院、生态环境部南京环境科学研究所、安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司等单位负责应用实践及示范。 2.起草阶段 （1）2021年3-6月，相关文献检索和收集； （2）2021年6月，开展标准编制可行性研讨，并协调开展标准立项工作； （3）2021年9月，进一步完成相关标准及技术文件的收集、整理和翻译工作，讨论本标准制定对课题的意义，并就形成的文献综述进行系统分析； （4）2021年11月，完成标准立项申报工作； （5）2021年9-12月，相关认证检测实施状况国内外现状调研； （6）2022年1-4月，完成标准整体设计，形成标准草案； （7）2022年5月，开展标准启动会 （8）开展标准集中研讨会，进一步明确了系列标准的总体思路，及各相关标准的准确定位；建议各单位按专家意见进行修改完善； （9）2022年5月-6月，完成标准修改稿； 3.征求意见阶段 ……… 4.标准审定阶段 ……… |  |  |  |
| 标准编制原则和确定标准主要内容的论据 |  |  |  |  |  |
| 标准编制原则 |  | 本文件以《中国认证认可协会团体标准管理办法》为指导，根据《国家环境保护标准制修订工作管理办法》，突出指南的科学性、针对性、规范性和可操作性。 （1）科学性原则 阻隔工程应遵循科学性原则，应根据设计目标确定阻隔工程的安全性、永久性指标。 （2）针对性原则 阻隔系统的类型选取应基于评估确定的风险管控目标和需要切断的暴露途径，选用垂直阻隔系统、水平阻隔系统、地面覆盖系统等。 （3）规范性原则 采用程序化、系统化的方式规范选冶渣场重金属污染阻隔工程实施全过程，保证技术实施的科学性和实施效果的高效性。 （4）可操作性原则 综合考虑选冶渣自然特征、污染特性、水文地质条件等因素，结合当前国内外阻隔工程的类型与应用效果、修复时间和修复费用等，确保阻隔技术实施过程切实可行。 |  |  |  |
| 确定标准主要内容的论据 |  | 1、标准的主要架构为： 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 阻隔工程设计质量要求 5 阻隔工程施工质量控制技术要求 6 阻隔工程效果评估 7 阻隔工程长效监测与维护指标 2、工程现状调研 垂直防渗技术种类很多，有采用灌浆形成的隔水帷幕、或采用防渗连续墙、钢板桩等。 灌浆形成隔水帷幕是垂直防渗的重要方式，属于一种化学加固法，化学加固法通常可分为灌浆法、高压喷射注浆法和搅拌法三类。它利用水泥浆液、粘土浆液或其它化学浆液，通过灌注压入、高压喷射或机械搅拌，使浆液和土颗粒胶结起来，以改善土体的物理和力学性能，目前国内该项技术比较成熟一般施工质量好的灌浆帷幕的防渗性能一般在 1.0×10-6-10-7cm/s。柔性垂直防渗系统采用的高密度聚乙烯土工膜，可以深入不透水层1.5m~2.0m左右，与传统的刚性垂直防渗技术相比，柔性垂直防渗系统的防渗系数可以达到1.0×10-12cm/s，能较彻底的把污染源与外界隔绝，并且具有结构简单、施工方便的优点。在柔性垂直阻隔技术应用方面，以紫金矿业集团同康沟堆浸场复产改造工程和云南驰宏锌锗集团会泽者海镇大渣堆修复工程作为典型代表，通过构筑柔性防渗墙防止重金属污染扩散，采用高密度聚乙烯膜，在短时间内降低污染土壤的酸性和重金属浓度。 地面阻隔技术主要针对矿山酸性水产生。在我国金属矿多为硫化矿，金属矿与硫化物广泛伴生，铁矿、铜矿、铅锌矿等金属矿山生产过程中产生的含硫废石在废石场露天堆存，经过风化淋滤和氧化作用下产生酸性水。含有重金属离子的酸性水废水直接流入自然水系后，会给下游生态环境造成了极大的危害。 依据酸性废水产生的机理，采取利用人工复合隔离材料覆盖排土场，以降低废石与水和氧气的接触，从而抑制酸性废水的产生，改善水质，并可以减少毒重金属元素的释出。以德兴铜矿水龙山酸性废石堆场为例，设计人工复合隔离材料厚度为 20-30cm，阻隔层采用高分子材料制成，具有防渗隔绝氧气性能。通过隔离技术的实施，有效的控制水的入渗，从源头上控制了污染的产生。在生态效应上，植物覆盖率达到了 100%，有效的控制了水土流失，恢复局部生态系统；在环境效益上，从源头上削减了 85%的酸性废水和 80%以上的重金属排放量。 3、主要技术内容及说明 3.1 适用范围 本指南适用于冶金行业选冶渣场重金属污染的阻隔修复工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护的治理控制技术要求。 3.2 规范性引用文件 本标准引用了国家、地方及行业标准、规程。对污染地块阻隔技术进行分类、描述等内容均引用国家标准；对物探、静力触探及监测井建设等内容引用相关行业标准。 3.3 术语和定义 本标准定义了选冶渣场、阻隔技术、垂直阻隔技术、水平隔离技术等4个术语。 |  |  |  |
| 确定标准主要内容的论据 |  | 3.4 基本原则和工作程序 第 4 章规定了阻隔技术实施的基本原则，对阻隔工程阻隔工程的工作程序应包括方案设计、工程实施、效果评估、阻隔长效监测及维护做出了规定。 3.5 阻隔工程设计质量要求 第 5 章规定了垂直阻隔和水平阻隔工程设计质量要求、工程质量保障设计质量要求。 （1）垂直阻隔工程设计质量要求 受水利和土木工程影响，我国大部分已建阻隔工程为塑性混凝土墙和水泥搅拌桩。大量工程实践发现两者渗透性难以达到隔离墙设计要求（渗透系数不大于 1×10-7cm/s）。欧美发达国家地下污染防治技术发展早于我国三十年以上，其中美国主要采用土-膨润土阻隔，英国和欧洲大陆主要采用水泥-膨润土阻隔。因此，我国污染地块阻隔工程应当充分吸收国外经验，同时关注阻隔新技术（如复合阻隔）的发展。 另一方面，阻隔屏障厚度、渗透系数和阻滞因子是影响击穿时间的关键内在因素；水动力弥散系数仅在渗透系数较大时才对击穿时间有较大影响；水头差高度对击穿时间影响显著。可通过降低阻隔材料渗透系数、增大阻隔材料阻滞因子、采取渗流调控措施控制水头差等措施提高阻隔工程服役寿命。建成阻隔工程的连续性和垂直度极大影响后期服役性能。设计施工时必须采取措施保证各施工段之间的连接段不成为薄弱点。污染地块阻隔工程的垂直度会影响阻隔连续性，如某一段阻隔屏障垂直而相邻另一段往外倾斜，两段之间会出现漏洞。因此，设计施工过程中需应保证垂直阻隔屏障的垂直度。另外，现有的阻隔工程设计主要关注阻隔材料的渗透系数及施工完成后阻隔的防渗性。但是，阻隔工程的主要目的是防控污染向外扩散，因此应根据防控时间要求通过污染物扩散分析确定阻隔的结构及相关参数，并结合质量检测和服役期监测评估阻隔工程的质量和效果，总结工程经验和教训，提升我们污染地块阻隔工程设计和施工水平。因此本指南主要针对垂直阻隔设计中的结构选型、建造位置、建造深度、厚度设计及构造要求等几个方面对阻隔工程设计治理进行要求。 （2）水平阻隔工程设计质量要求 对水平阻隔技术的设计要求宜参考 GB18598、GB 18599、GB 16889、GB51220 、DL/T 5148、CJJ 113等相关技术规定要求。 （3）阻隔工程质量保障设计要求 渣场中污染物可能对阻隔材料的物理或化学性质产生影响，如导致土质材料絮凝、降低膨胀性能或产生结构性破坏等，进而降低阻隔工程的防污性能并导致阻隔工程提前失效。因此，阻隔工程设计应对膨润土、水、水泥、泥浆、土工膜等施工用材提出质量要求。同时提出了施工过程中应采取有效的质量保证及控制措施。 3.6 阻隔工程施工质量要求 （1）第 6 章规定了 7 种典型垂直阻隔技术的工程施工质量控制规定。分别从施工方法、施工材料和施工工序方面采取的质量控制主要参数。 土-膨润土隔离墙、水泥-膨润土隔离墙和HDPE 土工膜隔离墙等开挖-回填法施工的垂直阻隔墙的沟槽开挖一般采用液压抓斗工法，开槽机械通常需应配备垂直度仪和自动纠偏装置以保证随挖随测随纠，保证槽孔垂直。由于地基土中土颗粒进入泥浆并悬浮，槽内泥浆的密度和含砂率会增大，进而影响回填过程的泥浆置换率，因此，护壁泥浆要保持一定循环率以保证槽内泥浆的质量。 |  |  |  |
| 确定标准主要内容的论据 |  | 水泥-膨润土泥浆是一种能够自行硬化形成强度的泥浆，主要原材料为水泥、膨润土和水。实际工程中，还可根据具体情况掺入一些如粉煤灰、石粉、减水剂等添加料来调整泥浆的工作性能、硬化后固结体的力学性能和渗透特性指标。水泥-膨润土泥浆需在制备后的 2h～3h 内使用，搅拌时间不应超过3h，否则将开始凝固，可在制备时添加缓凝剂以延长其凝固时间。膨润土类型、水泥和膨润土配合比和化学相容性等是影响水泥-膨润土隔离墙防污能力的因素。 水泥和膨润土对固结体渗透系数的影响相互依赖，只有在水泥用量达到一定程度后，增加膨润土用量才能有效地降低固结体的渗透性能，因此设计施工时应保证水泥用量，并选择合适水灰比，从而确保水泥-膨润土隔离墙有足够的防渗防污性能。水泥-膨润土隔离墙具有强度大、防渗效果好、施工快捷等特点。与土-膨润土隔离墙相比，水泥-膨润土隔离墙具有较高的抗剪强度，一般可达 140kPa～350kPa。当垂直阻隔屏障顶部需承受上覆荷载时，宜采用水泥-膨润土隔离墙。 HDPE 土工膜隔离墙施工是以高密度聚乙烯（HDPE）土工膜为主体阻隔材料，采用垂直开槽或震击方式将柔性 HDPE 土工膜垂直插入到相对不透水层，通过连接锁扣与内置止水条实现多幅 HDPE 土工膜的互锁连接，同时利用灌浆密封材料对土工膜底端进行止水固结形成立体式柔性垂直阻隔墙，达到阻隔污染物水平迁移的目的。震击施工法适用于松软地层，深度一般不超过 10m；开槽施工法适用地层较广，深度一般不超过 30m。该技术具有渗透系数低≤1×10-7cm/s、耐腐蚀性强、化学稳定性和连续性好、适应变形能力强、使用寿命长等优点。 水泥帷幕灌（注）浆墙是用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙，形成阻水帷幕墙，以达到止水防渗的目的。水泥帷幕灌（注）浆墙适用于各类岩体、以及基岩之上的覆盖层包括砂卵砾石层、砂土层、碎石土层的帷幕灌（注）浆施工流程包括定位，钻孔，冲洗孔，压水试验，制浆，下喷射管，提升，封孔。 高压喷射灌浆墙是一种采用高压水或高压浆液形成高速喷射流束，冲击、切割、破碎地层土体，并以水泥基质浆液充填、掺混其中，形成桩柱或板墙状的凝结体，以达到止水防渗的目的。高压喷射灌浆墙适用于淤泥质土、粉质黏土、粉土、砂土、砾石、卵（碎 ）石等第四系松散土层。 水泥搅拌桩墙是利用搅拌机械在土体中，边钻进边往土中喷射水泥浆液同时借助于搅拌轴旋转搅拌，使喷入土体中的水泥浆液与土体充分拌合在一起，形成抗压强度比天然土高并具整体性、水稳性的桩柱体，以达到止水防渗的目的。 渗透反应墙（PRB）一般采用低渗透性材料作为墙体，墙内填充可与污染物发生反应的材料，垂直安装于地下水水流方向。当地下水缓慢通过墙体时，污染物通过与填料发生反应而被固定到反应墙中的填料上，从而达到去除地下水中污染物的目的。该技术可有效地去除多种污染物，包括水中溶解的重金属和放射性物质、有机物、无机阴离子等。 （2）第 6 章规定了水平阻隔技术的工程施工质量控制规定。分别从渣体重塑和水平阻隔层敷设方面采取的质量控制主要参数。 3.7阻隔工程效果评估 第 7 章规定了阻隔工程效果评估，应包括施工质量评估、工程性能指标抽检评估、地下水质量抽检等，可在阻隔工程施工完成1年内开展。 3.8 阻隔工程长效监测和维护 第 8 章规定了修复施工完成后，应对阻隔工程进行长期监测，并进行有效的维护，以确保修复效果持久有效。并规定了监测维护内容，包括监测评估因子与方法，监测周期频率，后期维护时限和内容。 |  |  |  |
| 与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 法律法规和强制性标准的关系 |  | （一）与法律法规要求符合性 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，防治环境污染，规范冶金行业选冶渣场重金属污染阻隔工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护质量控制，防止选冶渣造成环境污染，保障选冶渣安全处理和人民身体健康，制定本指南。 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第四十二条 尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。 本指南采取的阻隔工程技术属于防治选冶渣场环境污染和生态破坏的技术类型和作用效果符合国家法律要求。 （二）与国家强制性标准要求的符合性 《一般工业固体废物贮存与填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定了一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求，以及监测要求和实施与监督等内容。该标准适用于新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理，已有一般工业固体废物贮存场和填埋场的运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用的污染控制及环境管理。 另一方面，本指南水泥搅拌桩墙施工工艺等引用《建筑地基基础工程施工规范》（GB 51004-2015）相关规定；水平阻隔技术的设计参考了危险废物填埋污染控制标准(GB18598-2019)、《一般工业固体废物贮存与填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、生活垃圾卫生填埋场封场技术规范(GB 51220-2017)、等相关规定。 冶金行业选冶渣场为一般工业固体废物贮存场所，为达到该标准，必须对存在重金属污染的渣场进行修复。因此，上述强制性标准是本标准确定修复目标值、修复效果评估等主要依据。同时，本标准又是上述标准实施的配套技术标准。 |  |  |  |
| 与其他有关标准的关系 |  | 本指南规定了冶金行业选冶渣场重金属污染阻隔工程设计、施工、效果评估、长效监测和维护质量控制技术要求。在标准编写过程中通过在标准中主要引用国家标准（GB）和行业标准（CJJ、DL、HJ、SL、JGJ），将有关标准中的技术内容纳入所制定的标准中，构成该标准的一部分内容，以保持本标准与相关标准技术内容的协调性。 水泥帷幕灌（注）浆墙、高压喷射灌浆墙施工参照了建筑与《市政工程地下水控制技术规范》（JGJ111-2016）；环境监测点位布置引用了《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)的相关规定。 上述标准的引用，使得本标准文本更加简洁、清晰、易懂，避免了重复写出引用文件的内容而引起不必要的差错和标准间的不协调，也避免增加标准的篇幅。 |  |  |  |
| 重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 贯彻该标准的要求和措施建议 |  |  |  |  |  |
| 在本指南发布后，组织对本指南进行宣传和贯彻培训。并与中国认证认可协会密切配合，做好相关条款的执行与实施的准备；制定保证本指南实施的配套政策文件；组织关于本指南的宣传贯彻培训，以帮助相关单位及技术人员正确理解和应用本标准；可选择某渣场进行试点阻隔技术示范工作，组织相关技术人员进行实地学习，深化对标准条文的理解。 |  |  |  |  |  |